2020年第四季度全市混凝土搅拌站原材料及试块抽检情况通报

为加强混凝土质量管理，确保建设工程质量，我局混凝土生产质量抽查组对全市共27家混凝土生产企业、砂浆企业、预制构件企业第四季度生产情况及混凝土原材料、混凝土试块进行抽检，现场见证取样抽取了混凝土用砂、碎石和水泥样品各一组，制作了混凝土试块样品各三组。根据抽样检测结果显示，各站原材料及产品质量情况较好，送检的水泥(龄期3天)、混凝土用砂、碎石和试块样品(龄期28天)符合规范基本要求，其中，各企业水泥抗压值、砂氯离子含量、石压碎值、混凝土试块强度均合格。存在问题主要是个别企业混凝土试块样品强度等级大于137%；我局要求各搅拌站生产过程中务必按规范要求进行调整。

本次抽检检测结果，详见附件。

附件：1.2020第四季度抽检混凝土抗压强度检验报告

 2.2020第四季度抽检水泥物理性能检验报告

 3.2020第四季度抽检用砂检验报告

4.2020第四季度抽检用石检验报告

汕尾市住房和城乡建设局

2021年 1月 31日