产品质量监督抽查实施细则

人造板

广东汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所轻化工检验室

起草人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

审核人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

批准人：               职务/职称：              日期：  年   月   日

人造板产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于汕尾市人造板产品的质量监督抽查工作，内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1　产品分类代码

| 产品分类 | 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 5 | 35 | 208、210 |
| 分类名称 | 家具及建筑装饰装修材料 | 人造板 | 纤维板、胶合板 |

2.2产品种类

中密度纤维板、胶合板、混凝土模板用胶合板

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4企业产品生产规模划分

根据人造板行业的实际情况，生产企业规模以人造板产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

检验依据如下：

GB/T 11718-2009 中密度纤维板

GB/T 9846-2015 普通胶合板

GB/T 17656-2018 混凝土模板用胶合板

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽查样品应为同一型号规格，同一批次的产品。优先抽取被抽样企业有代表性的规格产品。

6.2 抽样方法

从企业成品仓库随机抽取经企业出厂检验合格或者以任何方式表明合格的、近期生产的 产品。

6.3抽样基数

以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上中密度纤维板等板材类产品的抽样基数不少于20张。

6.4抽样数量

所抽样品分为初检样品、复验样品和备样。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检。

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初检数量 | 复验数量 | 备样数量 |
| 板材类 | 中密度纤维板 | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） |
|  | 混凝土模板用胶合板 | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） | 2张（锯制成500mm×500mm×6块） | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） |
|  | 胶合板 | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） | 2张（锯制成400mm×400mm×6块） | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） |

6.5 样品处置

6.5.1 被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。

6.5.2 检验用样品及备用（备检）样品应分别封样，并由抽样人员寄、送至指定的检验机构相关部门。在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

6.6抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品接触用材料产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产销售总额，并加以注明。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

7.1.1中密度纤维板

中密度纤维板检验项目及重要程度分类见表3。

表3中密度纤维板检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 板内密度偏差 | GB/T 11718-2009 5.2.2 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 6.3 | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718-2009 5.3.2.1 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 6.8 | ● |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 11718-2009 5.3.2.1 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 6.8 | ● |  |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2009 5.3.2.1 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 6.6 | ● |  |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 11718-2009 5.3.1.1 | 推荐性 | GB/T 11718-2009 6.7 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.2普通胶合板

普通胶合板检验项目及重要程度分类见表4。

表4普通胶合板检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 5.3.1 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4.3 | ● |  |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 5.3.2 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4.17 | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 5.3.4 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4. 7 | ● |  |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 5.3.4 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4. 7 | ● |  |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 9846-2015 5.3.5 | 推荐性 | GB/T 9846-2015 5.3.5 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

7.1.3混凝土模板用胶合板

混凝土模板用胶合板检验项目及重要程度分类见表5。

表5混凝土模板用胶合板检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 17656-2018 3.6 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4.17 | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17656-2018 3.6 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4. 7 | ● |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17656-2018 3.6 | 推荐性 | GB/T 17657-2013 4. 7 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

2、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。