附录1：

产品质量监督抽查实施细则

鞋类产品

广东汕尾市质量计量监督检测所

**前言**

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所轻化工检验室

起草人： 职务/职称： 日期： 年 月 日

审核人： 职务/职称： 日期： 年 月 日

批准人： 职务/职称： 日期： 年 月 日

**鞋类产品质量监督抽查实施细则**

**1 适用范围**

本细则适用于对汕尾市鞋类产品的质量监督抽查工作。监督抽查的产品范围包括皮凉鞋，旅游鞋，聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋，皮鞋等。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

**2 产品分类**

皮凉鞋，旅游鞋，聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋，皮鞋(童鞋除外)。

**2.1 产品分类及代码**

产品分类及代码见表1。

**表1 产品分类及代码**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品分类** | **一级分类** | **二级分类** | **三级分类** |
| 分类代码 | 6 | 51 | 299、300、302、303 |
| 分类名称 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 鞋 | 皮革鞋靴、纺织面鞋、塑料鞋、其他鞋 |

**3术语和定义**

本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4**企业规模划分**

**表2　企业规模划分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业规模** | **大型企业** | **中型企业** | **小型企业** |
| 年销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

**5检验依据**

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

GB/T 15107-2013 旅游鞋

QB/T 1653-1992 聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋

QB/T 1002-2015 皮鞋

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

**6 抽样**

**6.1 抽样型号或规格**

抽取相同型号或规格、相同颜色的产品，优先抽取企业的主导产品。

**6.2 抽样方法、基数及数量**

**6.2.1 抽样方法**

在企业的成品库内、生产线末端或市场待销产品中，随机抽取有产品质量合格证明或者以任何方式表明合格的近期生产的产品。

**6.2.2 抽样基数**

同一规格型号的产品数量应不少于50双。

**6.2.3 抽样数量和要求**

样本数量具体见表3：

**表3 抽样数量**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品种类** | **包含产品** | **抽样数量** |
| 鞋类 | 皮凉鞋，旅游鞋，聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋，皮鞋 | 4双（其中备样2双） |
| 注：如果样品太小，可适当增加检验用样品量，但不得超过检验、复检的合理需要。 | | |

**6.3 样品处置**

应当对检验样品和备用样品应分别封样。抽样人员负责将抽样样品和备用样品送达指定的检验机构，在送样过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态，检验用样品及备用样品应保存在检验机构。

**6.4 抽样单**

**6.4.1**应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售总额，并加以注明。

**6.4.2**鞋类产品由企业提供样品的产品等级、型号规格，以上样品信息必须在抽样单上正确填写，并予以确认；优先保证检验用的样品（2双鞋类产品）。

**7 检验要求**

**7.1 检验项目及重要程度分类**

**7.1.1皮鞋类产品的检验项目及重要程度分类见表4-7**

**表4　皮凉鞋产品检验项目及重要程度分类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准条款** | **强制性/推荐性** | **检测方法** | **重要程度或不合格程度分类** | |
| **A类** | **B类** |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 22756-2017 5.4.1 | 推荐性 | GB/T 3903.1-2008 | ● |  |
| 2 | 耐磨性能 | GB/T 22756-2017 5.4.2 | 推荐性 | GB/T 3903.2-2008 | ● |  |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 22756-2017 5.4.3 | 推荐性 | GB/T 3903.3-2011 | ● |  |
| 4 | 鞋跟硬度 | GB/T 22756-2017 5.4.5 | 推荐性 | GB/T 3903.4-2008 | ● |  |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛含量 | GB/T 22756-2017 5.5.2 | 推荐性 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 | | | | | | |

**表5　 旅游鞋产品检验项目及重要程度分类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准条款** | **强制性/推荐性** | **检测方法** | **重要程度或不合格程度分类** | |
| **A类** | **B类** |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 15107-2013 5.3.1 | 推荐性 | GB/T 15107-2013 6.2 | ● |  |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013 5.3.2 | 推荐性 | GB/T 15107-2013 6.3 | ● |  |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013 5.3.3 | 推荐性 | GB/T 15107-2013 6.4 | ● |  |
| 4 | 游离或可部分水解的甲醛含量 | GB/T 15107-2013 5.4.2 | 推荐性 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 | | | | | | |

**表6　聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋产品检验项目及重要程度分类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准条款** | **强制性/推荐性** | **检测方法** | **重要程度或不合格程度分类** | |
| **A类** | **B类** |
| 1 | 尺寸及偏差 | QB/T 1653-1992 4.1 | 推荐性 | GB/T 3807-1994 5.1 |  | ● |
| 2 | 硬度 | QB/T 1653-1992 4.3 | 推荐性 | HG/T 2489-2007 | ● |  |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 | | | | | | |

**表7　皮鞋产品检验项目及重要程度分类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准条款** | **强制性/推荐性** | **检测方法** | **重要程度或不合格程度分类** | |
| **A类** | **B类** |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 5.5.1 | 推荐性 | GB/T 3903.3-2011 | ● |  |
| 2 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 5.5.4 | 推荐性 | GB/T 3903.1-2008 | ● |  |
| 3 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 5.5.5 | 推荐性 | GB/T 3903.2-2008 | ● |  |
| 4 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 5.5.8 | 推荐性 | GB/T 3903.4-2008 | ● |  |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 1002-2015 5.6.2 | 推荐性 | GB/T2912.1-2009 GB/T19941-2005 | ● |  |
| 备注：A类——重要质量项目，B类——一般质量项目 | | | | | | |

**7.2 检验应注意的问题**

**7.2.1**若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于且包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验报告备注栏中进行说明。

**7.2.2** 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库。

**7.2.3**游离甲醛检验：鞋面、鞋衬里、鞋内底材料能分开的，分别进行检验，检验结果分别表示；鞋面、鞋衬里无法分开的鞋帮整体进行检验；鞋衬里、鞋内底是同一种材料的只需检验一个部位。产品标称的执行标准对游离甲醛、可分解有害芳香胺染料有要求的，按产品执行标准检验并判定；产品执行标准没有要求的，按照各部位材料对应的强制性标准要求检验并判定。

**7.2.4**备案有效的企业标准或产品明示指标，企业在7天内未能提供产品标注的企业标准，按相关国家标准进行检验和判定。

**8 判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

**9 异议处理**

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

**9.1** 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

**9.2** 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。