汕尾市珠宝贵金属产品质量监督抽查

实施细则

本实施方案由汕尾市市场监督管理局制定，适用于汕尾市市场监督管理局组织的珠宝贵金属产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：珠宝玉石饰品、贵金属饰品、贵金属镶嵌珠宝玉石饰品。

（二）监督总体：汕尾市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）。

（二）T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》。

（三）承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）样品数量。每款产品抽取1组样本，第1组用于检验，无备用。每组样品需抽取样品数量如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| 1 | 珠宝玉石饰品、贵金属饰品、贵金属镶嵌珠宝玉石饰品 | 1件 | 0件 |

（二）抽样方法。确定抽样名单、选择被抽样对象时，应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

封样要求：抽取的样品应当场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的1组样品分别封样，抽样机构应采取防拆封措施。样品全部带回实验室。

四、检验依据

（一）产品标准。

GB 11887-2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB 11887-2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 第1号修订单

GB 28480-2012 饰品 有害元素限量的规定

GB/T 16552－2017 珠宝玉石 名称

GB/T 16553－2017 珠宝玉石 鉴定

GB/T 31912－2015 饰品 标识

GB/T 18043-2013 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法

GB/T 9288－2006 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法（火试金法）

GB/T 21198.6－2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定ICP光谱法 第6部分： 差减法

GB/T 17832－2008 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法（电位滴定法）

GB/T 28020-2011 饰品 有害元素的测定 X射线荧光光谱法

GB/T 28021-2011 饰品 有害元素的测定 光谱法

GB/T 19720-2005 铂合金首饰 铂、钯含量的测定 氯铂酸铵重量法和丁二酮重量法

QB/T 1690-2004 贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 2062－2015 贵金属饰品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

贵金属饰品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属材料及含量 | GB 11887-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 有害元素 | GB 28480-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 质量 | QB/T 1690-2004 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 印记 | GB 11887-2012 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB 11887-2012 | ● |  |  |  | ● |

贵金属镶嵌珠宝玉石饰品

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| 1 | 贵金属材料及含量 | GB 11887-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 有害元素 | GB 28480-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 质量 | GB/T 16553-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 印记 | GB 11887-2012 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB/T 16552-2017 |  | ● |  |  | ● |

珠宝玉石饰品

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 质量 | GB/T 16553-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB/T 16552-2017 |  | ● |  |  | ● |

六、本实施细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向汕尾市市场监督管理局提出，由汕尾市市场监督管理局依法依规处理。