汕尾市五金制品产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

在企业成品仓库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

在生产企业成品库中经检验合格产品中，家具用连接件随机抽取样品（含偏心体、连接螺杆、预埋螺母）100套，其中50套送检验单位，50套为保留样品，封存在受检单位。

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表

表1家具用连接件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB/T 28203-2011 6.2 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 金属镀层抗盐雾 |  | QB 3826-1999 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 力学性能 | 三合一偏心连接件偏心体抗压强度 | GB/T 28203-2011 6.4.1 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 | GB/T 28203-2011 6.4.2 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 三合一偏心连接件中螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 | GB/T 28203-2011 6.4.3 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭炬 | GB/T 28203-2011 6.4.4 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 榫静载荷强度 | GB/T 28203-2011 6.4.5 |  | ● | ● |  |  |
| 8 |  | L形连接件抗弯强度 | GB/T 28203-2011 6.4.6 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 层板偏心连接件抗压强度 | GB/T 28203-2011 6.4.7 |  | ● | ● |  |  |
| 10 |  | 层板销（夹抗压强度） | GB/T 28203-2011 6.4.8 |  | ● | ● |  |  |

表2 抽屉导轨检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |

表3杯状暗铰链检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |

- （二）内在质量定量型项目的规范限及不合格划分表

| - 序号 | - 检验项目 | - 指标合格 | - 指标不合格 | - 指标严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三合一偏心连接件偏心体抗压强度 | - ≥240N | - 120N≤x＜240N | - 120N＞x |
| 2 | 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 | - ≥550N | - 275N≤x＜550N | - 275N＞x |
| 3 | 三合一偏心连接件中螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 | - ≥700N | - 350N≤x＜700N | - 350N＞x |
| 4 | 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭炬 | - 符合标准要求 | - 低于产品标准要求1/2倍以内 | - 低于产品标准要求1/2倍以上 |
| 5 | L形连接件抗弯强度 | - ≥350MPa | - 175MPa≤x＜350MPa | - 175MPa＞x |
| 6 | 层板偏心连接件抗压强度 | - ≥100N | - 50N≤x＜100N | - 50N＞x |
| 7 | 层板销（夹抗压强度） | - ≥350N | - 175N≤x＜350N | - 175N＞x |
| 8 | - 金属镀层抗盐雾/ - 耐腐蚀 | - 符合产品标准要求 | - 高于产品标准要求2倍以内 | - 高于产品标准要求2倍及以上 |

三、判定规则

（一）依据标准

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 |  | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |  |  |

在样本单元上，存在重要定量型质量指标严重不合格或重要定性型质量指标不合格时，判定样本单元为严重不合格；存在重要定量型质量指标不合格，或较重要定量型质量指标严重不合格或不合格，或次要定量型指标严重不合格或不合格，或存在较重要定性型质量指标不合格，或次要定性型质量指标不合格时，判定样本单元为不合格。

（二）判定原则

若所检样本为严重不合格品，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格；若样本所检质量指标均合格， 判定为所检样本未发现不合格，不判定监督总本合格。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。