汕尾市塑料制品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

在生产企业成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、保质期内的产品（特殊情况除外）。有必要时，应拍摄、保存抽样过程的影像资料。

容器、袋同一品种、规格和等级的产品数量应不少于50个;薄膜同一品种、规格和等级的产品数量应不少于10卷。

在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品：袋20个，其中10个送检验单位，10个为保留样品，封存在受检单位；容器10个，其中5个送检验单位，5个为保留样品，封存在受检单位；薄膜10m，其中5m送检验单位，5m为保留样品，封存在受检单位。

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

聚乙烯吹塑容器产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 |  | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满口容量偏差 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 质量偏差 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 尺寸偏差 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 外观 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 壁厚 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 液位线要求 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 密封试验 | GB/T 13508-2011 |  | ● | ● |  |  |  |
| 8 | 跌落试验 | GB/T 13508-2011 |  | ● | ● |  |  |  |
| 9 | 悬挂试验 | GB/T 13508-2011 |  | ● | ● |  |  |  |
| 10 | 堆码试验 | GB/T 13508-2011 |  | ● |  | ● |  |  |

软聚氯乙烯压延薄膜和片材产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 |  | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 3830-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 宽度 | GB/T 3830-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 外观 | GB/T 3830-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 3830-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 3830-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 6 | 直角撕裂强度 | GB/T 3830-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 7 | 尺寸变化率 | GB/T 3830-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 加热损失率 | GB/T 3830-2008 |  | ● |  | ● |  |  |

塑料购物袋产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 |  | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21661-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 2 | 厚度及偏差 | GB/T 21661-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 宽度偏差 | GB/T 21661-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 长度偏差 | GB/T 21661-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 颜色 | GB/T 21661-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 异嗅 | GB/T 21661-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 7 | 印刷质量 | GB/T 21661-2008 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 跌落试验 | GB/T 21661-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 9 | 漏水性 | GB/T 21661-2008 |  | ● | ● |  |  |  |
| 10 | 封合强度 | GB/T 21661-2008 |  | ● | ● |  |  |  |

包装用聚乙烯吹塑薄膜产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T 4456-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 4456-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 外观 | GB/T 4456-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 4456-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 4456-2008 |  | ● | ● |  |  |

普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T 10003-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 10003-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 10003-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 10003-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 热收缩率 | GB/T 10003-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 热封强度 | GB/T 10003-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 光泽度 | GB/T 10003-2008 |  | ● |  | ● |  |

商品零售包装袋产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 |  | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 尺寸偏差 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 异嗅 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 外观质量 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 印刷质量 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | BB/T 0039-2013 |  | ● | ● |  |  |  |
| 9 | 复合包装袋剥离力 | BB/T 0039-2013 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 纸包装袋封口粘合强度 | BB/T 0039-2013 |  | ● | ● |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 13508-2011 聚乙烯吹塑容器

GB/T 3830-2008 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 21661-2008 塑料购物袋

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

1.样本判定

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

质量指标重要程度及不合格严重程度分类表

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 |  | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注1：当定量性质量指标的检验结果超出标准允差的3倍时，应判定该质量指标为严重不合格。 注2：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |  |  |

2.监督总体判定

若所检样本为严重不合格，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格；若所检样本为合格，判定该监督总体为未发现不合格；标志2不参与监督总体的综合判定。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

四、检验注意事项

容器类由企业提供样品的容量，袋、薄膜类由企业提供样品的厚度和尺寸规格，有产品质量等级的样品应由企业提供，以上所有的样品信息必须在抽样单上正确填写，并予以确认。