汕尾市涂料产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取在有效保质期内的经企业检验合格的同一批次产品不低于3kg/桶的样品，2桶（当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装），分成2份，每份1桶，1份送检验机构检验，1份留存企业备查。

如产品执行的企业标准，需确认耐洗刷性和耐碱性是否需要配套底漆，如需配套底漆，需同时抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

表1合成树脂乳液内墙涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆和腻子） | GB/T 30647-2014 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆和腻子） | GB/T 23991-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 施工性 | GB/T 9756-2018 5.5.3 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 干燥时间（表干） | GB/T 1728-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 23981.1-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 标志 | GB/T 9750-1998 |  | ● |  | ● |  |

表2建筑室内用腻子检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 可溶性铅含量 | GB/T 30647-2014 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 可溶性镉含量 | GB/T 23991-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 可溶性铬含量 | GB/T 23991-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 可溶性汞含量 | GB/T 23991-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 打磨性 | JG/T 298-2010 6.10 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐水性 | JG/T 298-2010 6.11 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度 | JG/T 298-2010 6.12 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 柔韧性 | JG/T 298-2010 6.13 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 标志 | GB/T 9750-1998 |  | ● |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 23991-2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 1728-2020 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 9265-2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 23981.1-2019 白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 9266-2009 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定

GB/T 9750-1998 涂料产品包装标志

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

1.样本判定

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 |  | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |  |  |

在样本单元上，存在重要定量型质量指标严重不合格或重要定性型质量指标不合格时，判定样本单元为严重不合格；存在重要定量型质量指标不合格，或较重要定量型质量指标严重不合格或不合格，或次要定量型指标严重不合格或不合格，或存在较重要定性型质量指标不合格，或次要定性型质量指标不合格时，判定样本单元为不合格。

2.监督总体判定

若所检样本为严重不合格品，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格若样本所检质量指标均合格， 判定为所检样本未发现不合格，不判定监督总本合格。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。