汕尾市人造板产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上中密度纤维板等板材类产品的抽样基数不少于20张。

所抽样品分为初检样品、复验样品和备样，初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检。

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初检数量 | 复验数量 | 备样数量 |
| 板材类 | 中密度纤维板 | 1张（锯制成800mm×800mm×2块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） |
|  | 混凝土模板用胶合板 | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） | 2张（锯制成500mm×500mm×6块） | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） |
|  | 胶合板 | 1张（锯制成400mm×400mm×3块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成400mm×400mm×6块） | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） |

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表

表1 中密度纤维板检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板内密度偏差 | GB/T 17657-2013 4.2 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 4.7 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 4.7 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2013 4.4 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 17657-2013 4.11 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 4.60 | ● |  | ● |  |  |

表2 普通胶合板检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 4.3 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657-2013 4.17 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 4.7 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 4.7 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 4.60 | ● |  | ● |  |  |

表3 混凝土模板用胶合板检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 17657-2013 4.17 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 4.7 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 4.7 |  | ● | ● |  |  |

（二）内在质量定量型项目的规范限及不合格划分表

| - 序号 | - 检验项目 | - 指标合格 | - 指标不合格 | - 指标严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 板内密度偏差 | - 符合产品标准要求 | - 高于产品标准要求2倍及以内 | - 高于产品标准要求2倍以上 |
| - 2 | - 静曲强度 | - 符合产品标准要求 | - 低于产品标准要求10及以内 | - 低于产品标准要求10以上 |
| - 3 | - 弹性模量 | - 符合产品标准要求 | - 低于产品标准要求1000及以内 | - 低于产品标准要求1000以上 |
| - 4 | - 吸水厚度膨胀率 | - 符合产品标准要求 | - 高于产品标准要求2倍及以内 | - 高于产品标准要求2倍以上 |
| - 5 | - 内结合强度 | - 符合产品标准要求 | - 低于产品标准要求2倍及以内 | - 低于产品标准要求2倍以上 |
| - 6 | - 胶合强度 | - 符合产品标准要求 | - 90%＞合格件数 - ≥30% | - 合格件数＜30% |
| - 7 | - 甲醛释放量 | - 符合产品标准要求 | - 高于产品标准要求2倍及以内 | - 高于产品标准要求2倍以上 |
| - 8 | - 含水率 | - 符合产品标准要求 | - 高于产品标准要求2倍及以内 | - 高于产品标准要求2倍以上 |

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 11718-2021 中密度纤维板

GB/T 9846-2015 普通胶合板

GB/T 17656-2018 混凝土模板用胶合板

GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法适用于2023年07月01日之后生产的产品）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

1.样本判定

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 |  | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |  |  |

在样本单元上，存在重要定量型质量指标严重不合格或重要定性型质量指标不合格时，判定样本单元为严重不合格；存在重要定量型质量指标不合格，或较重要定量型质量指标严重不合格或不合格，或次要定量型指标严重不合格或不合格，或存在较重要定性型质量指标不合格，或次要定性型质量指标不合格时，判定样本单元为不合格。

2.监督总体判定

若所检样本为严重不合格品，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格；若样本所检质量指标均合格， 判定为所检样本未发现不合格，不判定监督总本合格。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。