汕尾市学生用品（课业簿册）产品质量

监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课业簿册 | 10本 | 10本 |

2 检验依据

表1 课业簿册

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 6.1 |
| - 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| - 3 | 破页 | QB/T 1437-2014 6.3 |
| - 4 | 脏迹 | QB/T 1437-2014 6.4 |
| - 5 | 白页 | QB/T 1437-2014 6.5 |
| - 6 | 印划线 | QB/T 1437-2014 6.6 |
| - 7 | 张数 | QB/T 1437-2014 6.7 |
| - 8 | 断线 | QB/T 1437-2014 6.8 |
| - 9 | 偏斜 | QB/T 1437-2014 6.9 |
| - 10 | 封面/封底 | QB/T 1437-2014 6.10 |
| - 11 | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 6.11 |
| - 12 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 6.13 |
| - 13 | 装订偏差 | QB/T 1437-2014 6.14 |
| - 14 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 6.15 |
| - 15 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 6.16 |
| - 16 | 标志 | QB/T 1437-2014 8.1 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1437-2014   课业薄册

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。