产品质量监督抽查实施细则

人造板

广东汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所轻化室（含食品室）

主要起草人：杨嘉满 杨浩

2017年汕尾市人造板产品质量专项监督抽查

实施细则

一、适用范围

本抽查细则适用于对汕尾市生产企业生产的人造板产品质量监督检验。

二、抽查范围

1、抽查产品名称：

中密度纤维板、混凝土模板用胶合板、胶合板。

2、抽查地区：

广东省汕尾市地区内。

3、抽查数量：

按照生产经营的品种及种类，每个生产企业可抽取至少1个规格的两份样品。

三、抽样方法及数量

1、抽样地点：

生产企业成品仓库或生产现场。

2、抽样方法：

(1)、在成品仓库中随机抽取经企业出厂检验合格的产品。

(2)、相同原材料，相同生产工艺生产的同一种规格为一个受检批，一个受检批抽样基数应根据各种相关标准进行要求进行确定。

(3)、优先抽取产销量大企业的产品。

(4)、在抽取样品时看产品是否按类别、规格分别堆放。

(5)、抽样检测时要填写抽样检验单（一式三份）受抽样单位有关人员和抽样人双方签字并盖公章，特殊情况下，可经双方签字确认。抽样单一份留在受抽查单位，一份由抽样人员带回检验部门，另一份上报市质量技术监督局。

抽样基数：

以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上中密度纤维板等板材类产品的抽样基数不少于20张。

3、抽样数量：

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 初检数量 | 复验数量 | 备样数量 |
| 板材类 | 中密度纤维板 | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） |
|  | 混凝土模板用胶合板 | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） | 2张（锯制成500mm×500mm×6块） | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） |
|  | 胶合板 | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） | 2张（锯制成400mm×400mm×6块） | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） |

4、说明：

a）所抽样品分为初检样品、复验样品和备样。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检。

b）板材类产品抽样后，按产品标准中的规定位置从每张板中锯制试样；初检样品、复验样品由抽样人员带回检验机构，备样封存于受检企业。

c）地板类产品抽样后将初检样品、复验样品直接封装；备样宜封存于受检企业。

d）对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

5、封样要求：

检验样品和备用样品必须分别封样；检验样品和封存在企业的备样样品应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装；运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。

检验样品和备用样品应喷上抽样标识并贴上盖有质检部门印章的封条，并要求企业一同确认检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。存放在企业的备用样品企业应安排专人负责，企业在检验完成后若对检测结果有异议时将按照省质监局规定在备用样品中抽取样品复检。

6、其他说明（抽样过程要注意的问题）：

①中密度纤维板必须注明板型分类（如：干燥状态下使用的家具型）和甲醛等级；

②混凝土模板用胶合板要注明树种和是否属于覆膜板；

③胶合板要注明类别（I类/II类/III类）、树种（III类的可不注明）、甲醛等级、层数（上下表层很薄时，不计入层数，比如中间3层厚板加上下2层装饰薄板时，按3层计算，但板材本身较薄，总板厚只有2-4mm，由中间1层厚板加上下2层装饰薄板时，也按3层计算）。

四、检验依据

- GB/T 11718-2009《中密度纤维板》

（现行推荐性国家标准， 2009年10月30日发布，2010年04月01日实施）

- GB/T 17656-2008《混凝土模板用胶合板》

（现行推荐性国家标准， 2008年09月02日发布，2009年03月01日实施）

- GB/T 9846-2015《普通胶合板》

（现行推荐性国家标准， 2015年07月03日发布，2015年11月02日实施）

- 经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求。

五、检验项目

检验项目及重要程度分类

1.中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 板内密度偏差 | GB/T 11718-2009 5.2.2 | 强制性 | GB/T 11718-2009 6.3 | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718-2009 5.3.2.1 | 强制性 | GB/T 11718-2009 6.8 | ● |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 11718-2009 5.3.2.1 | 强制性 | GB/T 11718-2009 6.8 | ● |  |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2009 5.3.2.1 | 强制性 | GB/T 11718-2009 6.6 | ● |  |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 11718-2009 5.3.1.1 | 强制性 | GB/T 11718-2009 6.7 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |

2.混凝土模板用胶合板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 17656-2008 3.6 | 强制性 | GB/T 17656-2008 4.2.3 | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17656-2008 3.6 | 强制性 | GB/T 17656-2008 4.2.4 | ● |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17656-2008 3.6 | 强制性 | GB/T 17656-2008 4.2.4 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |

3.胶合板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 5.3.1 | 强制性 | GB/T 17657-2013 4.3 | ● |  |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 5.3.2 | 强制性 | GB/T 17657-2013 4.17 | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 5.3.4 | 强制性 | GB/T 17657-2013 4. 7 | ● |  |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 5.3.4 | 强制性 | GB/T 17657-2013 4. 7 | ● |  |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 9846-2015 5.3.5 | 强制性 | GB/T 9846-2015 5.3.5 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |

六、判定原则

1．标识判定原则

不适用。

2．实物质量判定原则

所检项目中均合格，实物质量判定为合格；否则实物质量判定为不合格

3．综合判定原则：

所检项目中均合格，综合判定为合格；否则综合判定为不合格。

综合判定为不合格的严重程度划分原则：当存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在B类不合格时，属于一般不合格。

4．其他： 若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本方案中的检验项目时，应按本方案中检验项目依据的标准要求判定。

七、样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

检验后样品〈特别是不合格样品〉应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查企业说明情况。

八、检验报告

检验报告按照广东省监督抽查报告格式出具。如发现安全性能不符合要求等严重质量问题，应立即书面报市局。

九、异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

需对不合格项目复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

十、其他（如检验中需注意的问题）

抽检样品应完全密封。