**附件4**

**混凝土用石检测报告汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位** | **石类别** | **检验结论** |
| 汕尾市富丽混凝土搅拌有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-25mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 汕尾市兴业混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-40mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 汕尾市润通混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合16-31.5mm连续粒级的要求。可用于浇筑C55-C30及以下的混凝土。 |
| 陆丰市伟创混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-25mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 海丰县后门镇东成混凝土搅拌站有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-40mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 海丰富基建材制品有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，找不到相应级配，最大粒径为31.5mm。 |
| 海丰建嘉混凝土搅拌有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，找不到相应级配，最大粒径为31.5mm。 |
| 海丰县广富混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，找不到相应级配，最大粒径为31.5mm。 |
| 陆丰市富成源混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-25mm连续粒级的要求。可用于浇筑C55-C30及以下的混凝土。 |
| 陆丰市吉泓源混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-25mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 陆河县泰安混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-40mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 陆河县塔牌混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-31.5mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 陆丰市金塔混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-40mm连续粒级的要求。可用于浇筑C55-C30及以下的混凝土。 |
| 汕尾市鸿顺混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-25mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-31.5mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 陆丰忠建实业有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-25mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 陆丰市实兴建材有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，级配符合5-40mm连续粒级的要求。可用于浇筑C60-C40及以下的混凝土。 |
| 陆河县恒锋混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，找不到相应级配，最大粒径为24mm。 |
| 陆河县新华通混凝土有限公司 | 碎石 | 含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒含量、压碎指标值符合标准要求，找不到相应级配，最大粒径为13mm。 |