主要建筑材料质量检测结果汇总表

| 序号 | 工程名称 | 检测项目 | 检测内容 | 数量 | 报告编号 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海丰新城和樾二期B | 弹性体改性沥青防水卷材 | 耐热性;不透水性;拉力;延伸率 | 1组 | E2024(45)L230270441530014 | 合格 |
| 2 |  | 挤塑板XPS | 表观密度;导热系数 | 1组 | E2024(46)L230275441530003 | 合格 |
|  |  |  | B2级燃烧性能 | 1组 |  |  |
| 3 | 华辉龙湖湾二期商住楼 | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230205441530001 | 合格 |
| 4 |  | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230206441530002 | 合格 |
| 5 |  | 钢筋 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、弯曲、重量偏差、强屈比（R0m/R0eL）、超强比 （R0eL/ReL）、最大力总延伸率、反向弯曲 | 6组 | H2024(38)33126441533005 | 合格 |
| 6 | 陆河林润时代中心商住建设项目 | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230236441530010 | 合格 |
| 7 |  | PVC-U排水管材 | 外观;平均外径;维卡软化温度;纵向回缩率;拉伸屈服应力;断裂伸长率;落锤冲击试验 | 1组 | E2024(41)L230237441530007 | 合格 |
| 8 |  | PP-R给水管材 | 外观;纵向回缩率;简支梁冲击;静液压强度(1h);平均外径 | 1组 | E2024(41)L230238441530008 | 合格 |
| 9 |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量;拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率);不透水性 | 1组 | E2024(45)L230239441530010 | 合格 |
| 10 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度;干密度 | 1组 | E2024(39)L230241441530001 | 不合格 |
| 11 |  | 普通混凝土用砂 | 表观密度;堆积密度;筛分析;氯离子含量;泥块含量;含泥量(天然砂) | 1组 | E2024(34)L230252441530002 | 合格 |
| 12 |  | 湿铺防水卷材 | 拉力;最大拉力时伸长率;耐热性;不透水性 | 1组 | E2024(45)L230255441530013 | 合格 |
| 13 |  | 钢筋 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、弯曲、重量偏差、强屈比（R0m/R0eL）、超强比 （R0eL/ReL）、最大力总延伸率、反向弯曲 | 4组 | H2024(38)33122441533001 | 合格 |
| 14 | 汕尾保利金町湾三期10-B地块项目四期工程 | PVC-U排水管材 | 外观;平均外径;维卡软化温度;纵向回缩率;拉伸屈服应力;断裂伸长率;落锤冲击试验 | 1组 | E2024(41)L230228441530005 | 合格 |
| 15 |  | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230230441530008 | 合格 |
| 16 |  | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;绝缘强度;弯曲性能 | 1组 | E2024(48)L230231441530009 | 合格 |
| 17 |  | 预铺防水卷材 | 拉力;膜断裂伸长率;不透水性;耐热性 | 1组 | E2024(45)L230232441530006 | 合格 |
| 18 |  | 耐根穿刺防水卷材(沥青类) | 拉力;延伸率;耐热性;不透水性 | 1组 | E2024(45)L230233441530007 | 合格 |
| 19 |  | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量;拉伸强度;不透水性;断裂伸长率 | 1组 | E2024(45)L230234441530008 | 合格 |
| 20 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固含量;粘结性能(干燥基面);粘结性能(潮湿基面);延伸性 | 1组 | E2024(45)L230235441530009 | 合格 |
| 21 |  | 钢筋 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、弯曲、重量偏差、强屈比（R0m/R0eL）、超强比 （R0eL/ReL）、最大力总延伸率、反向弯曲 | 4组 | H2024(38)33123441533002 | 合格 |
| 22 | 汕尾保利时代18地块项目一期工程 | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230220441530005 | 合格 |
| 23 |  | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230221441530006 | 合格 |
| 24 |  | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230222441530007 | 合格 |
| 25 |  | 耐根穿刺防水卷材(沥青类) | 拉力;延伸率;不透水性;耐热性 | 1组 | E2024(45)L230223441530004 | 合格 |
| 26 |  | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量;拉伸强度;不透水性;断裂伸长率 | 1组 | E2024(45)L230224441530005 | 合格 |
| 27 |  | PVC-U排水管材 | 外观;平均外径;维卡软化温度;纵向回缩率;拉伸屈服应力;断裂伸长率;落锤冲击试验 | 1组 | E2024(41)L230225441530002 | 合格 |
| 28 |  | PVC-U排水管材 | 外观;平均外径;维卡软化温度;纵向回缩率;拉伸屈服应力;断裂伸长率;落锤冲击试验 | 1组 | E2024(41)L230226441530003 | 合格 |
| 29 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度;干密度 | 1组 | E2024(39)L230242441530002 | 不合格 |
| 30 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度;干密度 | 1组 | E2024(39)L230269441530004 | 合格 |
| 31 |  | 钢筋 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、弯曲、重量偏差、强屈比（R0m/R0eL）、超强比 （R0eL/ReL）、最大力总延伸率、反向弯曲 | 5组 | H2024(38)33124441533003 | 合格 |
| 32 | 省产业有序转移高新区标准厂房项目 | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230209441530004 | 合格 |
| 33 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 耐热性;不透水性;最大拉力时延伸率;拉力 | 1组 | E2024(45)L230210441530002 | 合格 |
| 34 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固含量;粘结性能(干燥基面);粘结性能(潮湿基面);延伸性 | 1组 | E2024(45)L230211441530003 | 合格 |
| 35 |  | PVC-U排水管材 | 外观;平均外径;维卡软化温度;纵向回缩率;拉伸屈服应力;断裂伸长率;落锤冲击试验 | 1组 | E2024(41)L230212441530001 | 合格 |
| 36 |  | 挤塑板XPS | 表观密度;导热系数 | 1组 | E2024(46)L230213441530001 | 不合格 |
| 37 |  | 电线电缆 | 绝缘厚度;外护套层厚度;绝缘热延伸试验;导体;导体最高温度下的绝缘电阻;弹性体护套热延伸试验 | 1组 | E2024(79)L230214441530001 | 合格 |
| 38 |  | 电线电缆 | 绝缘层厚度;外形尺寸;导体直流电阻;绝缘层热延伸试验 | 1组 | E2024(79)L230216441530002 | 合格 |
| 39 |  | 电线电缆 | 绝缘层厚度;外形尺寸;导体直流电阻;绝缘层热延伸试验 | 1组 | E2024(79)L230217441530003 | 合格 |
| 40 |  | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能(线路完整性) | 1组 | E2024(31)L230218441530002 | 合格 |
| 41 |  | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能(线路完整性) | 1组 | E2024(31)L230219441530003 | 合格 |
| 42 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度;干密度 | 1组 | E2024(39)L230243441530003 | 合格 |
| 43 |  | 普通混凝土用砂 | 表观密度;堆积密度;氯离子含量;筛分析;含泥量(天然砂);泥块含量 | 1组 | E2024(34)L230244441530001 | 合格 |
| 44 |  | 挤塑板XPS | 表观密度;导热系数 | 1组 | E2024(46)L230250441530002 | 不合格 |
| 45 | 香山御湖（二期） | PVC-U电线管及配件 | 外观;最小壁厚;冲击性能;弯曲性能;绝缘强度 | 1组 | E2024(48)L230207441530003 | 合格 |
| 46 |  | 湿铺防水卷材 | 拉力;最大拉力时伸长率;耐热性;不透水性 | 1组 | E2024(45)L230208441530001 | 合格 |
| 47 |  | 钢筋 | 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、弯曲、重量偏差、强屈比（R0m/R0eL）、超强比 （R0eL/ReL）、最大力总延伸率、反向弯曲 | 5组 | H2024(38)33125441533004 | 合格 |
| 48 | 星合汕尾雍悦城（6#） | 电线电缆 | 绝缘层;外护套层;外形尺寸;导体;70℃绝缘电阻(MΩ·km);成品电缆电压试验 | 1组 | E2024(79)L230271441530004 | 合格 |
| 49 |  | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能(线路完整性) | 1组 | E2024(31)L230272441530004 | 合格 |
| 50 |  | 材料燃烧性能 | B1级 | 1组 | E2024(31)L230273441530005 | 合格 |
| 51 |  | 材料燃烧性能 | B1级 | 1组 | E2024(31)L230274441530006 | 合格 |