附件2

**水泥物理性能检验报告汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 强度等级 | 生产厂名 | 抗折平均值  3d（mpa） | 抗压平均值  3d（mpa） | 技术要求 |
| 海丰县东成混凝土搅拌站有限公司 | 42.5R | 蕉岭塔牌 | 5.9 | 24.7 | 抗折：不低于4.0Mpa  抗压：不低于22 Mpa |
| 海丰富基建材制品有限公司 | 42.5R | 龙门光大 | 6.2 | 26.7 |
| 海丰县广富混凝土有限公司 | 42.5R | 焦坑塔牌 | 5.1 | 22.4 |
| 陆丰市富成源混凝土有限公司 | 42.5R | 梅州塔牌 | 5.5 | 24.6 |
| 陆丰市吉泓源混凝土有限公司 | 42.5R | 梅州塔牌 | 5.6 | 25.7 |
| 汕尾市润通混凝土有限公司 | 42.5R | 蕉岭塔牌 | 5.7 | 26.4 |
| 汕尾市富丽混凝土搅拌有限公司 | 42.5R | 蕉岭塔牌 | 5.3 | 23 |
| 汕尾市兴业混凝土有限公司 | 42.5R | 江门海螺 | 5.8 | 26.4 |
| 陆丰市实兴建材有限公司 | 42.5R | 惠州光大 | 6.3 | 26.6 |
| 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司 | 42.5R | 蕉岭塔牌 | 6.1 | 27.4 |