附件3

**混凝土抗压强度检验报告汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产单位** | **强度等级** | **岭期(d)** | **个别强度(mpa)** | **强度代表值(mpa)** |
| 汕尾市润通混凝土有限公司 | C25 | 28 | 35.1 37.5 36.6 | 36.4 35.6 35.9 |
| 35.9 35.8 35.2 |
| 37.6 34.9 35.2 |
| 陆丰市伟创混凝土有限公司 | C30 | 29 | 39.8 40.5 38.3 | 39.5 37.5 37.1 |
| 35.8 36.8 40.0 |
| 35.2 40.1 35.9 |
| 陆河县塔牌混凝土有限公司 | C25 | 28 | 31.6 37.0 35.6 | 34.7 35.5 36.0 |
| 35.5 34.7 36.3 |
| 35.9 36.5 35.6 |
| 陆丰市金塔混凝土有限公司 | C30 | 29 | 34.5 35.3 33.5 | 34.4 34.2 33.2 |
| 36.1 34.6 32.0 |
| 33.2 34.3 32.1 |
| 陆丰市吉泓源混凝土有限公司 | C30 | 28 | 33.9 37.6 37.4 | 36.3 37.7 36.2 |
| 36.8 37.6 38.8 |
| 34.1 37.6 36.9 |
| 陆丰市富成源混凝土有限公司 | C25 | 28 | 31.8 33.5 31.1 | 32.1 34.7 35.0 |
| 34.6 35.9 33.6 |
| 33.9 37.1 33.9 |
| 陆河县泰安混凝土有限公司 | C30 | 28 | 28.0 28.7 26.8 | 27.8 28.1 28.5 |
| 26.9 29.1 28.3 |
| 28.2 28.8 28.6 |
| 汕尾市富丽混凝土搅拌有限公司 | C30 | 28 | 45.9 49.7 48.4 | 48.0 48.8 49.1 |
| 51.8 47.9 46.8 |
| 49.3 49.0 49.1 |
| 汕尾市鸿顺混凝土有限公司 | C25 | 28 | 43.0 40.8 40.2 | 41.3 43.8 39.3 |
| 44.5 41.9 45.0 |
| 40.8 38.8 38.2 |
| 海丰县广富混凝土有限公司 | C30 | 28 | 39.3 41.9 42.9 | 41.4 41.9 40.9 |
| 45.9 39.0 40.7 |
| 43.4 40.2 39.0 |
| 海丰富基建材制品有限公司 | C30 | 28 | 36.0 35.6 39.3 | 37.0 38.3 39.1 |
| 37.4 39.1 38.5 |
| 40.7 30.0 39.1 |
| 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司 | C30 | 30 | 39.1 44.7 44.6 | 42.8 40.9 40.5 |
| 39.1 42.4 41.1 |
| 42.4 39.6 39.5 |
| 陆河县新华通混凝土有限公司 | C35 | 28 | 45.1 40.2 40.4 | 41.9 43.7 43.9 |
| 45.9 45.9 42.7 |
| 42.1 47.3 42.4 |
| 陆丰市忠建实业有限公司 | C25 | 28 | 40.2 38.6 39.6 | 39.5 41.4 38.1 |
| 43.5 38.6 42.2 |
| 42.2 37.6 34.6 |